112.03

|  | Sherwin-Williams® 950A Siliconized Acrylic latex Caulk |
| --- | --- |
|  | Силиконизированный Акриловый Латексный Герметик 950А |
| Описание продукта Силиконизированный акриловый латексный герметик 950А обладает долговечной гибкостью и адгезией по отношению к разнообразным поверхностям. Идеально подходит для обработки швов, подверженных среднему износу и смещению. Представлен в различных готовых цветах. Назначение: трещины или швы на деревянных поверхностях, металл, стекло, кирпич, камень, керамика, разнообразные поверхности из пластика Превосходная адгезия и долговечность Ограниченная гарантия 55 лет Гладкое эстетичное покрытие | Соответствие техническим условиям Герметик Белого Цвета превосходит требования стандарта: ASTM C-834 Герметик Прозрачного Цвета отвечает требованиям стандарта: ASTM C-920 Класс 35 УПАКОВКА Цвет SMIS номер Размер Белый Прозрачный 151-8323 151-8331 10.1 унций 10.1 унций |
| Технические Характеристики Тип Связующего: Летучее Вещество: Экструдируемость: Атмосферное Воздействие: Твердых Частиц по Массе: Вес/ Галлон: Стандарт ASTM D2202 Провисание: Стойкость в Цикле Замерзание/ Оттаивание: Устойчивость к Появлению Плесени: Соответствие Техническим Условиям: | силиконизированный акриловый полимер премиум класса вода отличная не растрескается, не потеряет цвет, не утратит адгезию 83.5+1% 6+0.1 кг/ 13.2+0.2 фунт. 0.15 дюймов макс. выдерживает 5 циклов обладает устойчивостью к появлению плесени превосходит требования стандарта ASTM C-834 |

112.03

| Sherwin-Williams® 950A Siliconized Acrylic latex Caulk |  |
| --- | --- |
| Силиконизированный Акриловый Латексный Герметик 950А |  |

| Подготовка & использование Дизайн шва: Швы должны быть не более 12мм в ширину или глубину. Швы глубже 12мм должны быть заполнены на 12мм пенополиэтиленовым филлером или уплотнительным шнуром. Подложка Герметик Уплотнительный Шнур Подготовка: Герметизируемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Масляные загрязнения, отслоившийся строительный раствор, цементное молоко, антиадгезивные реагенты, старые герметики, старая краска и прочие загрязнения должны быть удалены. Новый бетон должен быть выдержан в течение 30 дней перед герметизацией. защита необрабатываемых поверхностей: Защитите необрабатываемые участки малярным скотчем или др. средствами до нанесения герметика. Удалите малярный скотч сразу же после обработки герметика шпателем ДО полимеризации герметика. Нанесение: Отрежьте носик герметика под углом 45° до желаемого размера шва. Вставьте картридж в пистолет для герметика и проколите внутреннюю пломбу. Нажмите на курок для выдавливания материала. Медленно ведите носиком герметика вдоль шва, плотно прижимая его к поверхности. Наносите герметик ровным слоем непрерывным движением. Обработка нанесенного герметика инструментом: Обработайте нанесенный герметик подходящим инструментом, плотно придавливая шов к поверхности. По необходимости, выровняйте поверхность влажным пальцем или шпателем, после чего удалите излишки материала смоченной в воде ветошью. Грунтование: До нанесения герметика рекомендуется загрунтовать поверхность. Подберите грунтовку, в зависимости от типа подложки, финишного покрытия и желаемых технических характеристик. окрашивание: (Зависит от температуры и влажности). Можно окрашивать через 30 минут при 24(С (75(F) и относительной влажности 50%. Перед окрашиванием латексной или масляной краской рекомендуется дать поверхности высохнуть минимум 2 часа. При высокой влажности и/ или низких температурах время высыхания увеличивается. Перед нанесением лака, всегда использовать силер на основе шеллака. Очистка: Очистить инструменты и удалить излишки герметика мыльным раствором или влажной тряпкой до их высыхания. | Ограничения Не использовать для подземной гидроизоляции, на аквариумах или погружаемых в воду частях судов. Никогда не использовать для обработки архитектурных швов, швов подверженных большому истиранию, износу или швов часто находящихся под водой. Наносить при температуре выше 4(С (40(F). Для внутренних и наружных работ. Не наносить, если ожидается дождь или высокая влажность. Не наносить на замершие поверхности. Защищать от замерзания. Срок годности: Срок годности герметика 950A Siliconized Acrylic Latex Caulk составляет 24 месяца с даты производства при хранении при комнатной температуре. Меры предосторожности Использовать только при адекватной вентиляции. Избегать контакта с глазами и кожей. Вымыть руки после использования. Не переливать содержимое в другие контейнеры. При попадании в глаза, промыть водой. Если раздражение сохранится, обратиться к врачу. При попадании в пищевод, обратиться за медицинской помощью незамедлительно. Не принимать внутрь. Держать вне доступа детей. Укрывистость в мм Один картридж (10, 10.1, 10.3 унции) Ширина в мм Глубина в мм 3 6 9 12 3 2,514 6 1,244 609 9 838 508 279 12 609 304 203 152 15 508 254 177 127 19 406 203 152 101 22 355 177 127 101 25 304 152 101 76 При использовании данной таблицы должны учитываться физические ограничения используемых продуктов. |
| --- | --- |